Alligat®

# Návod k použití

Alligat® je precizní alginátová otiskovací hmota od firmy Heraeus Kulzer.

Složení

Alligat je alginátová otiskovací hmota určená k získání otisku čelisti. Alginátové otiskovací hmoty jsou ireverzibilní elastické otiskovací materiály. Získávají se z mořských řas a jsou dodávány ve formě prášku. Prášek Alligatu obsahuje sodíkové nebo váplníkové soli kyseliny algové (15%), které jsou snadno rozpustné ve vodě, síran vápenatý (12%) jako druhou složku reakce a fosfát sodný (2%) jako zpomalovač reakce. Anorganické plnivo (např. talek, oxid zinečnatý, infuzoriová hlinka), které určuje viskozitu míchaného Alligatu a zvyšuje pevnost ztuhlého Alligatu, tvoří vlastní hmotu prášku (70%). Prášek také obsahuje malé množství barviva.

Návod k použití:

1. Míchání

- teplota vody: 20 ± 2 °C, čas zpracování je ovlivněn teplotou vody, studenější voda zpomaluje tuhnutí, teplejší voda ho urychluje

- mísící poměr: prášek/tekutina = 10g/23ml

- mísící čas: 30 sec

2. Zhotovení otisku: Naplňte lžíci otiskovací hmotou a zhotovte otisk.

- pracovní čas: 1,5 min

- čas v ústech: 1,5 – 2 min

- celkový manipulační čas: 3 minuty

3. Opláchnutí: Po opláchnutí od slin event. krve, odstraňte přebytečnou vodu.

4. Odlití sádrou: Abyste se vyhnuli objemovým změnám, měl by být otisk odlit během 15 min po vyjmutí otisku z úst.

Pozor:

Na začátku míchání se mohou objevit ve hmotě žmolky. Roztírejte hmotu rychle proti stěně míchacího kelímku a žmolky zmizí.

Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě, do teploty 25°C, v těsně uzavřené nádobě k ochraně před vlhkostí.

Barva: růžová

Trvanlivost: 2 roky

Obsah: 453g