BAZÁLNÍ DESKY-SVĚTLEM POLYMERUJÍCÍ

(návod k použití)

Tužkou zakreslete na sádrovém modelu rozsah lžíce. Při podsekřivinách vykryjte model vykrývacím voskem. Model naizolujte vhodným izolačním prostředkem a nechte zaschnout.

Bazální destičku naadaptujte na model a okraje odřežte dle zákresu. Polymerujte i s modelem halogenovou lampou 420-480 nm nebo UV světlem 250-400 nm po dobu 5-10 minut. Lžíci sejměte z modelu a znovu polymerujte z vnitřní strany 5-10 minut. Prodloužením doby polymerace se zvyšuje tvrdost materiálu.