BLUE/YELLOW STONE

Návod k použití

- vysoce kvalitní sádra se širokými možnostmi použití v zubní laboratoři

- výborná zatékavost umožňuje dokonalou reprodukci otisknutých detailů. Je ideální pro zhotovení podstavců u dělených modelů pro korunky a můstky.

- touto sádrou je možno odlévat otisky ze všech druhů otiskovacích hmot

| barva | modrá/žlutá |
| --- | --- |
| mísící poměr | 30-32 ml/100g |
| # čas zpracování (ručně) | 6 min |
| čas zpracování (ve vakuu) | 5 min |
| počátek tuhnutí | 7 min |
| konec tuhnutí | 10-13 min |
| expanze | 0,17% |
| tvrdost po vysušení | 500kg/cm |