Výroba dublovaného modelu – použití Durolu

Nejprve promíchejte zatmelovací hmotu lopatkou, dokud není řádně provlhčená (asi 15 vteřin). Hmotu vložte do vakuové míchačky Motova 100 a nechte míchat asi 60 vteřin. Vakuum o hodnotě 100 mbar zajistí homogenní konzistenci zatmelovací hmoty, povrch modelu pak bude hladký a bez bublin. Při použití míchačky Motova 300 nemusíte hmotu předem míchat ručně, přístroj provede veškeré  míchání automaticky dle přednastaveného programu.

Při teplotě 20°C (60°F) trvá proces přibližně 2,5 – 3 minuty, s vyšší teplotou se doba zkracuje.

Zatmelovací hmotu nalijte do dublovací formy na vibrátoru, nastavte střední intenzitu vibrací. Při použití tlakového přístroje se ujistěte, že silikonové formě i dublovanému modelu vyhovují stejné tlakové podmínky. Před vyjmutím dublovaného modelu z formy oddělte model od formy stlačeným vzduchem. Dodržujte požadovanou dobu tuhnutí zatmelovací hmoty.

Dublovaný model při použití silikonové dublovací hmoty sušte při 70°C (160°F) po dobu 5 – 10 minut v sušicí komoře nebo v předehřáté peci. Poté model rovnoměrně nastříkejte sprejem Durofluid pro lepší adhezi voskové modelace.

Dublovaný model při použití agarové dublovací hmoty sušte při 250°C (500°F) po dobu asi 60 minut. Poté model ponořte na 5 – 8 vteřin do vytvrzovacího roztoku Durol. Pro rovnoměrnou penetraci modelem v Durolu pohybujte.

Poté opět vložte do sušicí komory nebo předehřáté pece a sušte asi 10 minut.

Místo Durolu lze rovněž použít ekologický roztok Durol E, který neobsahuje žádná rozpouštědla a je biologicky odbouratelný. V tomto případě postačí sušení při 150°C (300°F) po dobu 45 minut. Poté třikrát krátce ponořte do Durolu E.

Výrobek			Obj. č.

Motova 100			26280

Motova 300			26270

Durofluid			52008

Durol			52111

Durol E			52148