EFEKTOR

Pomocná modelová sádra

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

beta polohydrát síranu vápenatého, uhličitan vápenatý, přísady

Charakteristika:

Sádra růžového zabarvení, vyznačující se snadnou lomivostí a relativně nízkou pevností (cca 5 MPa).

Použití:

Pro pomocné práce v zubní laboratoři .

Zpracování:

Mísí se s vodou v pryžovém nebo plastikovém kelímku v poměru 60 ml vody na 100 g sádry.

Upozornění:

Nepoužívat k zhotovení pracovních modelů pro snímatelné nebo fixní náhrady.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

2 roky

Balení:

25 kg