GELODOUBLE

dublovací hmota pro kombinované práce z chromkobaltu

Návod k použití

- Rozpusťte Gelodouble při teplotě 93°C.

- Zchlaďte na teplotu 42°C

- Namočte model na 5 min ve 38°C teplé vodě.

- Model usušte.

- Nalijte Gelodouble do kyvety přes dublovaný model.

- Nechte vychladnout na vzduchu 60 – 90 minut.

- Nevkládejte do vody.

- Vyplňte Gelodouble zatmelovací hmotou.

- Vyjměte model z dublovací hmoty a Gelodouble opláchněte pod vodou.