INTERDUPLICAST

Dvousložková silikonová hmota typu A (adiční) pro dublování modelů v dentálních laboratořích.

Návod k použití

- kompatibilní se sádrovými a fosfátovými zatmelovacími hmotami

- modely jdou lehce snímat

- extrémně přesná kresba

- vysoká elasticita

ZPRACOVÁNÍ:

Mísící poměr složky A : B					1:1

Specifická hmotnost při 20°C				1,1 g/cm3

Doba zpracování						6-7,3 min.

Doba vytvrzení						30 minut

Elasticita							230%

Lineární kontrakce						< 0,02%

Hmotu  lze míchat ručně ve vhodné nádobě nebo v mísících přístrojích (např. Wirotop, Dosper M 4). Při míchání v dublovacích přístrojích postupujte podle návodu výrobce Vašeho zařízení.

Před použitím řádně protřepat, skladovat při teplotě 10 – 23°C.

Pouze pro profesionální použití.

Obj. čísla: 	IN0917	1+1 kg

IN0918	5+5 kg

IN0919	10+10 kg