Návod k použití

Signum zirconia bond je zirkonoxidové pryskyřične adhesivum pro korunky a můstky.

Složeni:

Signum zirconia bond I: aceton, dvojfunkční složky založené na metakrylátu. Signum zirconia

bond II: MMA, iniciátory.

Indikace:

• Adhezivní primer pro konstrukce můstků, implantátů a jednotlivých korunek

ze ZrO2 k fazetováni kompozitem pro dlouhodobá provizorní

řešení.

• Intraorální a extraorální dostavby s použitím Venus nebo Charisma.

• Používá se k úpravě povrchu konstrukcí z oxidu zirkoničitého, která poté dovoluje adhezi pryskyřičného cementu.

Zpracováni:

Laboratoř:

Příprava povrchu zirkonoxidových konstrukcí a kapen na fazetování kompozitem

.

33319_GBA_Signum_zirkonia_bond.indd 43 06.10.2009 16:16:03 Uhr

44

• Očistěte plochu, která se ma opatřit fazetou, stlačeným vzduchem bez oleje nebo čistou vodou z vodovodu a pečlivě jej osušte, abyste získali povrch zbavený mastnoty a prachu.

• Signum zirconia bond I se dávkuje do drážkované misky, pro každou individualně reparovanou jednotku. Pote se nanáší vhodným kartáčkem na celý povrch.

• Signum zirconia bond II se nanáší stejným způsobem a polymeruje se světlem 90 sekund vhodným polymerizačním zařízením, například Heraflash HiLite Power nebo Uni XS.

• Preparovaný člen poté můžete dostavět pomocí standardního laboratorního kompozitu, jakým je Signum ceramis.

Zubní lékař:

Oprava a obnova fazetované konstrukce z oxidu zirkoničitého.

• Poškozenou plochu zirkonove keramiky musíte obrousit až  na konstrukci a očistit vodou a vzduchem

(doporučuje se použít kofferdam). TIP: K zajištění spolehlivého připojení na

silikátovou keramiku doporučujeme použit Signum ceramic bond. Signum zirconia bond se používá pouze pro dioxid zirkoničitý.

• Na vyčištěnou a připravenou plochu musíte nanést Signum zirconia bond I vhodným štětwčkwm a opatrně ji osušte. Poté se v tenké vrstvě nanese Signum zirconia bond II vhodným štětečkem a polymerizuje se vhodným polymerizačním světlem (Translux Power Blue) 40 sekund.

• Nyní lze poškozené nebo porušené místo opravit kompozitním materiálem (Charisma nebo Venus).

33319_GBA_Signum_zirkonia_bond.indd 44 06.10.2009 16:16:04 Uhr

45

Kontraindikace:

• Pokud není možné spolehlivé vysušení při použití uvnitř úst.

• Pokud se u pacienta projevila alergie na jednu ze složek.

Pokyny ohledně bezpečnosti:

Signum zirconia bond I + II uchovávejte při pokojové teplotě (max. 25 °C) nebo v chladničce (8 °C). Připravek je vysoce hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm, zdroji vzníceni a přímým slunečním světlem. Přípravek může dráždit oči, dýchací cesty a pokožku. Při vniknutí do očí a při kontaktu s kůži neprodleně oplachněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při reparacich uvnitř dutiny ústní zabraňte přímému styku se sliznici a použijte kofferdam, pokud to bude vhodné. Pokud dojde ke styku s kůži, okamžitě postižené misto oplachněte mýdlem a vodou. Hypersenzitivní jedinci mohou trpět alergickou reakcí na aceton a MMA obsaženév připravku.

Dodržujte pokyny k likvidaci uvedené v bezpečnostním listu nebo v národních předpisech.

Expirace:

Maximálni doba použitelnosti je vytištěna na štítku lahve. Nepouživejte po uplynutí expirace.

33319_GBA_Signum_zirkonia_bond.indd 45 06.10.2009 16:16:04 Uhr

46

Balení:

Sada Signum zirconia bond I + II, miska

Náhradní náplň Signum zirconia bond I

Náhradní náplň Signum zirconia bond II

R = registrovaná ochranná známka Heraeus Kulzer GmbH

Datum revize: 10.2009

33319_GBA_Signum_zirkonia_3319_bond.indd 46 06.10.2009 16:16:04