Vita PM 9 Pasta pro vypalování

návod k použití

Popis výrobku

VITA PM 9 je žáruvzdorná pasta pro přímé použití na upevnění celokeramických či kovokeramických prací k vypalovacímu soklu keramické pece. Materiál dokonale připevní vypalovaný předmět k soklu, zpevní náhrady z presovací keramiky bez substruktury a zároveň zaručí optimální distribuci tepla během vypalování. Po skončení vypalovacího procesu lze pastu pro vypalování jednoduše odstranit.

# Bezpečnostní instrukce

- Klasifikace druhů vláken dle směrnice 97/69/EEC: karcinogen kategorie 2

- Při vdechnutí může mít karcinogenní účinky

- Zabraňte usazování prachu, nepoužívejte stlačený vzduch

- Při mechanickém odstraňování ztuhlé pasty použijte odsávací přístroj nebo roušku pro ochranu dýchacího ústrojí s filtrem částic

- Dráždí kůži

- Zabraňte kontaktu s kůží a očima

- Při práci nejezte, nepijte, nekuřte

- Uchovávejte mimo dosah dětí

T – toxický

Xi – dráždivý

# Použití

Korunky a můstky:

Naneste pastu pro vypalování přímo ze stříkačky dovnitř náhrady, celou ji vyplňte a nechte trochu materiálu navíc, poté opatrně položte na vypalovací sokl pastou dolů.

Inlaye, onlaye a fazety:

Naneste pastu pro vypalování přímo na vatovou podložku nebo vypalovací sokl. Poté pastu naneste i do připravené práce a tu položte na pastu na vatové podložce či vypalovacím soklu.

Ihned po nanesení stříkačku uzavřete, aby nedošlo k vyschnutí pasty. Po ukončení vypalovacího procesu odstraňte ztuhlou pastu z předmětu pomocí vhodného nástroje. Nepískujte!

Důležité: Vita PM 9 Pasta pro vypalování obsahuje vlákna křemičitanu hlinitého. Při odstraňování ztuhlého materiálu použijte roušku pro ochranu dýchacího ústrojí a odsávací přístroj.

# Skladování

Uchovávejte v uzavřeném obalu při pokojové teplotě (12 – 28°C). Chraňte před přímým slunečním zářením.

# Označení

Číslo série je viditelně označeno na obalu.

# Skladovací doba

Uzavřenou tubu Vita pasty pro vypalování lze skladovat 24 měsíců.

# Možnost dodávky

Vita pasta pro vypalování, běžné balení – 1 tuba 12 g, velké balení – 3 tuby po 12 g.

Výrobek byl vyvinut k použití v dentální oblasti a musí být používán v souladu s návodem k použití. Informace a obrázky obsažené v návodu nezaručují udávané vlastnosti a jsou nezávazné. Datum vydání 07-2007.