WIROPAINT PLUS

Návod k použití

Jemná nátěrová zatmelovací hmota.

Použití:

Pokud použijete Wiropaint Plus, neaplikujte žádný prostředek na snížení povrchového napětí (Aurofilm)

- Nádobkou zatřepte tak, aby byly zřetelně slyšet kuličky, které se v ní nacházejí. Pokud je potřeba nařeďte vodou do krémové konzistence.

- Natřete povrch voskové konstrukce vlhkým štětečkem v tenké vrstvě. Dejte pozor, aby se na patře neobjevily příliš mokré skvrny.

- Wiropaint nesmí zaschnout, okamžitě zatmelte.

- Láhev řádně uzavřete po jejím použití

Upozornění:

Pokud je Wiropaint suchý, hrozí nebezpečí vdechnutí jemného prachu. Udržujte ve vlhké konzistenci. Suchý prášek může poškodit plíce.