WIROSIL

Návod k použití

Návod na zpracování:

Wirosil je aditivní dvousložkový silikon, jehož pomocí vytvoříme rozměrově stabilní dublovací otisk k precizní reprodukci modelu. Je vhodný  pro modelové pryskyřice příp. licí pryskyřice. Důležité pro optimální výsledek při práci s Wirosilem je dodržení pracovního postupu.

Racionální a materiálově úspornou práci umožňuje zvláště dublovací systém – Wirosil.

Zpracování:

- Nálevku odřízněte nad značkou. Nálevku je nutné uzavřít zátkou po každém použití.

- Ruční míchání: před použitím je nutné obě složky protřepat, mísí se v poměru 1:1

v míchací nádobce tak dlouho, až je barva směsi homogenní. Ve správně promíchané směsi  nesmí být vidět modro-bílé pruhování. Doba zpracovatelnosti od začátku míchání je cca 5 min.

- Míchání v přístroji Wirotop: míchací automat Wirotop šetří čas – po stisknutí tlačítka vytéká do kyvety dokonale promíchaný Wirosil.

Důležité: v nádobách s oběma komponenty udělejte otvor, aby nevznikalo vakuum.

- Promíchaný Wirosil nechejte pomalu zatékat tenkým pramenem mezi sádrový model a okraj kyvety. Pročtěte si návod na použití kyvety pro Wirosil.

- Při pokojové teplotě tuhne Wirosil 30-40 minut. Výhodné je nechat tuhnout Wirosil v tlakové komoře při tlaku cca 4 bary.

Důležité: Bude-li silikonová forma tuhnout v tlakové komoře, musí i dublovaný model zhotovovaný ze zatmelovací hmoty tuhnout v tlakové komoře za použití stejného tlaku.

- Sádrový model snadno vymyjeme ze silikonového otisku tak, že ofukovací tryskou foukneme mezi sádrový model a silikon.

- Chceme-li v dublovaném modelu zhotovit licí kanál a vtokový otvor použijeme Wirosil-trichterformer obj. č. 52067.

- Před zhotovením dublovaného modelu ze zatmelovací hmoty, vystříkáme silikonový otisk prostředkem na snížení povrchového napětí Aurofilm. Přebytečnou tekutinu Aurofilm vysušíme tlakovým vzduchem.

Důležité: Aurofilm musí být zcela vysušen, neboť při styku se zatmelovací hmotou by na dublovaném modelu vznikly bubliny.